| Технические характеристики товаров, планируемых для использования при выполнении работ |
| --- |
| № п/п | Наименование товара и товарный знак, используемого при выполнении работ, согласно ведомости объемов работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |

| 1. | Щебень | Фракция свыше 40 до 70 (80) Марка по прочности М800; М600 Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 D до 10 0,5(D + d) от 30 до 60 (80) d от 90 до 100 Предел прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Марка по морозостойкости – не менее F150 Должен подходить для использования в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки. Содержание дробленых зерен в процентах по массе не менее 80 (60), Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе не более 2 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25 Содержание зерен слабых пород, % по массе – не более 10 Потеря массы при испытании на дробимость, % св. 10 до 18 Должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Число циклов замораживания - оттаивания – 200;150, потеря массы не более 5 % Число циклов насыщения в растворе сернокислого натрия - высушивания не менее 15, потеря массы не более 5 %. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов смеси должна быть не более 740 Бк/кг |
| --- | --- | --- |
| 2. | Щебень | Фракция свыше 10 до 20 Марка по прочности (дробимости) – М600; М800 Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 Dнаиб до 10 0,5(Dнаиб + Dнаим) от 30 до 80 Dнаим от 95 до 100 Марка по морозостойкости – F200; F150 Содержание дробленых зерен в процентах по массе не менее 80 (60), Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 2 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25 Содержание зерен слабых пород, % по массе – до 10 Потеря массы при испытании на дробимость, % св. 10 до 18 Должен быть стойким к воздействию окружающей среды Число циклов замораживания - оттаивания - не менее 150; потеря массы не более 5 % Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов смеси должна быть не более 740 Бк/кг |