Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
|  | Покрытие полов | Все лаги, деревянные прокладки, укладываемые столбиком под лаги, должны быть антисептированы. Влажность материалов лаг и прокладок не должна превышать 18%. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м; толщина не менее 40—50 мм; ширина не менее 100—120 мм. Деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги, должны быть не менее следующих размеров: — ширина— 100—150 мм; — длина — 200—250 мм; — толщина не менее 25 мм. Расстояние между осями лаг должно быть 0,4—0,5 м. Расстояние между опорами для лаг: — при толщине лаг 40 мм —0,8—0,9м; — при толщине лаг 50 мм— 1,0—1,1м. При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м2) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту (расчету). Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30—40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной от 20—30 мм. |
|  | Линолеум полукоммерческий | Теплоусвоение (Вт/м2xК) ≤14 Класс 32 Толщина (мм) От 2,2 Использование для теплых полов да Показатели пожарной безопасности Г4; В3; РП3; Д3; Т2 Поглощение ударного шума (Дб) От 11 Удельное поверхностное электрическое сопротивление (Ом) От 5x1015 Толщина защитного слоя (мм) От 0,5 |
|  | Окна | Стеклопакет двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета - 32 мм; количество камер в профиле - от 3; количество контуров и материал уплотнения – от 2 контуров сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука; стекло толщиной от 4 мм, ударопрочное; внутренняя расстекловка - белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно-откидная. Наличие горизонтальных и вертикальных усиливающих конструкций. |