Требования к материалам, используемым на выполнении

работ по ремонту асфальтового покрытия в парке

| № п/п | Наименование товара и товарный знак, используемого при выполнении работ, согласно ведомости объемов работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Битум БНД 90/130 | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 25 0С 91-130 при 00С не менее 28 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см при 250С не менее 65 при 00С не менее 4,0 Температура хрупкости, 0С не выше -17; Темпуратура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 |
| 2 | Битум БНД 60/90 | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61-90 при 00С не менее 21 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 47 Рястяжимость, см при 250С не менее 55 при 00С не менее 3,5 Температура хрупкости , 0С не выше -15; Температура вспышки , 0С не ниже 230; Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до + 1,0 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь тип Г марка II | Песок из отсевов дробления согласно требованиям ГОСТ 8736-93. Марка по прочности песка из отсева дробления горных пород и гравия не менее М800 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе не более 0,5 |
|  |  | Битум БНД 90/130. Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 91-130 при 00С не менее 28 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см при 250С не менее 65 при 00С не менее 4,0 Температура хрупкости, 0С не выше - 17; Темпуратура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 |
|  |  | Минеральный порошок. Зерновой состав, % по массе: Мельче 1,25 мм не менее 100 0,315 мм не менее 90 0,071 мм от 70 до 80 Пористость, % не более 35 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 2,5 Влажность, % по массе не более 1 |
| 4 | Асфальтобетонная смесь тип В марка II | Щебень из гравия свыше 5 до 20 мм М 800 Полные остатки на ситах, % - 1,25 D до 0,5 Dнаиб до 10 0,5(Dнаиб+ Dнаим) от 30 до 60 по согласованию до 80 Dнаим от 90 до 100 Марка по прочности (дробимости) – 800; Марка по морозостойкости – F 150 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50% Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе –до 1 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25; Содержание зерен слабых пород, % по массе – до10; |
|  |  | Песок из отсевов дробления согласно требованиям ГОСТ 8736-93. Марка по прочности песка из отсева дробления горных пород и гравия не менее М600 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе не более 0,5 |
|  |  | Битум. БНД 90/130 Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 91-130 при 0С не менее 28 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Рястяжимость, см при 250С не менее 65 при 00С не менее 4,0 Температура хрупкости , 0С не выше - 17; Температура вспышки , 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до + 1,0 |
|  |  | Минеральный порошок Зерновой состав , % по массе : Мельче 1,25 мм не менее 100 0,315 мм не менее 90 0,071 мм от 70 до 80 Пористость, % не более 35 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 2,5 Влажность, % по массе, не более 1 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь тип Б марка II | Щебень из гравия свыше 5 до 20 мм М 1400 Полные остатки на ситах, % - 1,25 D до 0,5 Dнаиб до 10 0,5(Dнаиб+ Dнаим) от 30 до 60 по согласованию до 80 Dнаим от 90 до 100 Марка по прочности (дробимости) – 1400; Марка по морозостойкости – F 300 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 15% Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе –до 1 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25; Содержание зерен слабых пород, % по массе – нет; |
|  |  | Песок из отсевов дробления согласно требованиям ГОСТ 8736-93. Марка по прочности песка из отсева дробления горных пород и гравия не менее М600 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе не более 0,5 |
|  |  | Битум. БНД 90/130 Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 91-130 при 00С не менее 28 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Рястяжимость, см при 250С не менее 65 при 00С не менее 4,0 Температура хрупкости , 0С не выше -17; Температура вспышки , 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до + 1,0 |
|  |  | Минеральный порошок Зерновой состав , % по массе : Мельче 1,25 мм не менее 100 0,315 мм не менее 90 0,071 мм от 70 до 80 Пористость, % не более 35 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 2,5 Влажность, % по массе ,не более 1 |
| 6 | Асфальтобетонная смесь пористая мелкозернистая марка I | Песок из отсевов дробления согласно требованиям ГОСТ 8736-93. Марка по прочности песка из отсева дробления горных пород и гравия не менее М600 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе не более 0,5 |
|  |  | Битум. БНД 60/90 Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61-90 при 00С не менее 21 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 47 Рястяжимость, см при 250С не менее 55 при 00С не менее 3,5 Температура хрупкости , 0С не выше -15; Температура вспышки , 0С не ниже 230; Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до + 1,0 |
|  |  | Битум. БНД 90/130 Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 91-130 при 00С не менее 28 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Рястяжимость, см при 250С не менее 65 при 00С не менее 4,0 Температура хрупкости , 0С не выше -17; Температура вспышки , 0С не ниже 230; Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5; Индекс пенетрации от -1,0 до + 1,0 |
|  |  | Минеральный порошок Зерновой состав , % по массе : Мельче 1,25 мм не менее 100 0,315 мм не менее 90 0,071 мм от 70 до 80 Пористость, % не более 35 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 2,5 Влажность, % по массе, не более 1 |

Директор МБУК  ПК и О "Харинка"                                                                            Л.В.Кленова